Бесплатная библиотека стандартов и нормативов www.docload.ru; Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте. Это некоммерческий сайт и здесь не продаются документы. Вы можете скачать их абсолютно бесплатно! Содержимое сайта не нарушает чьих-либо авторских прав! Человек имеет право на информацию!. Начало формы Поиск по сайту: Конец формы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГОСТ 24379.1-80 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Конструкция и размеры Foundation bolts. Structure and dimensions; ГОСТ 24379.1-80. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133 срок введения установлен с 01.01 1982 г. РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций имени В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР ИСПОЛНИТЕЛИ А. М. Туголуков, канд. техн. наук (руководитель темы); Е. В. Потапкин; О. Л. Кузина; Ю. В. Фролов; Г. Г. Михайленко; Л. А. Пескова; Л. И. Цыбакова; В. Н. Потапов, канд. техн. наук; В. И. Шарстук, канд. техн. наук; П. П. Алексеенко, канд. техн. наук; В. Ф, Беляев, канд. техн. наук; Л. И. Гладштейн, канд. техн. наук; К. В. Шишокина, канд. техн; наук; Л. Е. Темкин ВНЕСЕНЫ Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных .зданий и сооружений Госстроя СССР Гл. инженер И. А. Петров УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 августа 1980 г. № 133. Настоящий стандарт распространяется на фундаментные болты (в дальнейшем болты) диаметром резьбы от 12 до 140 мм по ГОСТ 24379.0-80, предназначенные для крепления строительных конструкций и оборудования. Стандарт соответствует СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75 в части, касающейся предельных отклонений размеров, и СТ СЭВ 181-75 и СТ СЭВ 182-75 в части, касающейся основных размеров, диаметров и шагов метрической резьбы. # 1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 1.1. Типы, конструкция и основные размеры болтов должны соответствовать указанным в табл. 1 и на черт. 1. Таблица 1 Тип болта; Исполнение; Наименование болта; Номинальный диаметр резьбы, мм. 1; 1; Болты фундаментные изогнутые; 12-48. 2. 2; 1; Болты фундаментные с анкерной плитой; 16-48. 2; 56-90. 3; 100-140. 3; 1; Болты фундаментные составные; 24-48. 2; 50-64. 4; 1; Болты фундаментные съемные; 24-48. 2; 56-125. 3; 56-100. 5; -; Болты фундаментные прямые; 12-48. 6; 1; Болты фундаментные с коническим концом; 12-48. 2. 3. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ Тип 1 Болты фундаментные изогнутые Исполнение 1 Исполнение 2 Тип 2 Болты фундаментные с анкерной плитой Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Тип 3 Болты фундаментные составные Исполнение 1 Исполнение 2 Тип 4 Болты фундаментные съемные Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Тип 5 Болт фундаментный прямой Тип 6 Болты фундаментные с коническим концом Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3 Размеры для справок. 1-10 - шпилька; 11, 12 - плита анкерная; 13 - муфта; 14 - анкерная арматура; 15 - цанга разжимная; 16 - втулка коническая; 17 - шайба; 18 - гайка по ГОСТ 5915-70; 19 - гайка по ГОСТ 10605-72 Черт. 1 1.2. Длина болтов L и диаметр резьбы d назначаются в зависимости от длины шпилек и диаметра их резьбы. Пример условного обозначения болта типа 1, исполнения 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, со шпилькой из стали марки ВСт3пс2: БОЛТ 1.1.М20´800. ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 То же, болта типа 4, исполнения 2, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 1900 мм, со шпилькой из стали марки 09Г2С-6: БОЛТ 4.2.М100´6´1900 09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80 1.3. Общие технические условия - по ГОСТ 24379.0-80. 1.4. Теоретическая масса болтов в сборе типов 1, 2, 5 и 6 дана в справочном приложении 1. Теоретическая масса болтов типов 3 и 4 указывается в рабочих чертежах. 1.5. Примеры установки болтов в фундаменты приведены в рекомендуемом приложении 4. # 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПИЛЕК 2.1. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2. ШПИЛЬКИ (поз. 1-10 по черт. 1) Поз. 1 (d = 12-48 мм) Поз. 2 (d = 12-48 мм) Поз. 3 (d = 16-48 мм) Поз. 4 (d = 56-140 мм) Поз. 5 (d = 24-64 мм) Поз. 6 (d = 56-125 мм) Поз. 7 (d = 12-48 мм) Поз. 8 (d = 12-48 мм) Поз. 9 (d = 12-48 мм) Поз. 10 (d = 12-48 мм) __________ * Размер для cправок. Черт. 2 Таблица 2 мм Номинальный диаметр резьбы d; Шаг резьбы; d2; d3; d4; d5; d6; lo; l; l1; l2; l3; l4; l5; l6. крупный; мелкий; d*1; Пред. откл. по h16; Пред. откл. по Н15; Пред. откл. по h16; Пред. откл. по +IТ17; Пред. откл. по; Пред. откл. по +IТ17; Пред. откл. по. 12; 1,75; -; 12; -; -; -; 17; 20; 80; 40; 100; 50; 25; 24; -; -. 16; 2; 16; 22; 26; 90; 50; 130; 60; 30; 32. 20; 2,5; 20; 28; 32; 100; 60; 160; 80; 40; 40. 24; 3; 24; 5; 34; 39; 110; 75; 200; 100; 50; 48. 30; 3,5; 30; 42; 48; 120; 90; 250; 120; 60; 60. 36; 4; 36; 8; 50; 58; 130; 110; 300; 140; 70; 73. 42; 4,5; 42; 58; 68; 140; 125; 350; 170; 85; 85. 48; 5; 48; 68; 77; 150; 150; 400; 200; 100; 98. 56; 5,5; 60; 56; 47,8; 12; 160; -; -; -; -; -; 400; 180. 64; 6; 70; 64; 55; 16; 170; 500; 190. 72; -; 6; 75; 72; 63; 20; 180; 200. 80; 85; 80; 71; 190; 600; 220. 90; 95; 90; 81; 25; -; -; 210; 800; 230. 100; 105; 100; 91; 230; 1000; 250. 110; 120; 110; 101; 240; 260. 125; 130; 125; 116; 30; 250; 270. 140; 145; 140; -; -; 270; 280. Продолжение табл. 2 мм Номинальный; Шаг резьбы; l7; l8; l9; l10; l11; l12; S Пред. откл. по h15; H; h; c; c1; R; r. диаметр резьбы d; крупный; мелкий; Пред. откл. по; Пред. откл. по. 12; 1,75; -; -; -; -; -; 30; 20; -; -; -; -; 6; 12; 8. 16; 2; 36; 28; 9; 16; 10. 20; 2,5; 48; 34; 9; 20. 24; 3; 7; 65; 60; 41; 17; 16; 9; 11; 24; 20. 30; 3,5; 75; 73; 50; 19; 12; 14; 30. 36; 4; 10; 90; 85; 63; 24; 20; 17; 36; 30. 42; 4,5; 100; 95; 71; 27; 15; 20; 42. 48; 5; 12; 115; 120; 82; 32; 25; 18; 22; 48; 40. 56; 5,5; 16; 130; 120; 180; -; -; 41; 30; 25; 20; -; -; -. 64; 6; 20; 150; 135; 200; 46; 40; 35; 25. 72; -; -; -; 155; 240; 50; 30. 80; 55. 90; 25; 180; 280; 65; 50; 45; 35. 100; 200; 300; 75; 40. 110; 220; 340; 85. 125; 30; 240; 370; 95; 60; 55; 45. 140; -; -; -; -; -; -; -. Пример условного обозначения шпильки поз. 1, диаметром резьбы d = 20 мм, длиной L = 800 мм, из стали марки ВСт3пс2: ШПИЛЬКА 1.М20´800 ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 То же, поз. 4, диаметром резьбы d = 100 мм, с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L = 3150 мм, из стали марки 09Г2С-6: ШПИЛЬКА 4.М100´6´3150.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80 2.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75. 2.3. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 8g - по ГОСТ 16093-70. 2.4. Размеры сбегов резьбы и фасок - по ГОСТ 10549-80. 2.5. Длина шпилек L (кроме поз. 5 и 6) и их теоретическая масса приведены в справочном приложении 2. Для шпилек (поз. 5 и 6) длина и теоретическая масса указываются в рабочих чертежах. 2.6. Допускается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем изготовление шпилек другой длины. # 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНЫХ ПЛИТ 3.1. Конструкция и размеры анкерных плит (поз. 11) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3, плит (поз. 12) - на черт. 4 и в табл. 4. ПЛИТА АНКЕРНАЯ (поз. 11 по черт. 1) ___________ * Размер для справок. Черт. 3 Таблица 3 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; D Пред. откл. по Н17; B Пред. откл. по; S*; Теоретическая масса плиты, кг. 16; 22; 65; 14; 0,42. 20; 26; 80; 16; 0,74. 24; 32; 100; 18; 1,30. 30; 38; 120; 20; 2,08. 36; 45; 150; 20; 3,28. 42; 50; 170; 25; 5,29. 48; 60; 190; 28; 7,31. 56; 66; 220; 32; 11,21. 64; 74; 260; 36; 17,80. 72; 82; 300; 40; 26,41. 80; 90; 320; 45; 33,70. 90; 100; 360; 50; 47,50. ПЛИТА АНКЕРНАЯ (поз. 12 по черт. 1) Черт. 4 Таблица 4 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; D; D1; D2; Н4; Теоретическая масса плиты, кг. 100; 135; 625; 220; 130; 94,27. 110; 145; 650; 230; 135; 100,32. 125; 165; 675; 240; 135; 106,70. 140; 185; 700; 290; 145; 125,50. Пример условного обозначения анкерной плиты (поз. 11), размером B = 150 мм: ПЛИТА 150 ГОСТ 24379.1-80 То же, поз. 12, наружным диаметром D1 = 625 мм: ПЛИТА 625 ГОСТ 24379.1-80 3.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 3.3. Отливку выполнять по III классу точности ГОСТ 1855-55. 3.4. Формовочные уклоны - по ГОСТ 3212-57. 3.5. Литейные радиусы - 5 мм. 3.6. Параметры шероховатости поверхностей литых анкерных плит должны быть не более Ra = 50 мкм по ГОСТ 2789-73. # 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МУФТЫ 4.1. Конструкция и размеры муфты должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 5. МУФТА (поз. 13 по черт. 1) ___________ * Размер для справок. Черт. 5 Таблица 5 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d; D*; H Пред. откл. по +IТ17; с; Теоретическая масса муфты, кг. 24; 50; 120; 2; 1,42. 30; 60; 140; 3; 2,35. 36; 70; 170; 4; 3,78. 42; 80; 190; 5; 5,43. 48; 90; 220; 6; 7,36. 56; 100; 250; 8; 10,58. 64; 110; 280; 8; 13,82. Пример условного обозначения муфты из стали марки ВСт3пс2 для шпильки d = 24 мм: МУФТА М24.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1-80 4.2. Муфты должны изготовляться из круглой стали по ГОСТ 2590-71, обычной точности прокатки. 4.3. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 4.4. Резьба - по СТ СЭВ 182-75 с крупным шагом, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 4.5. Размеры фасок резьбы – по ГОСТ 10549-80. # 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНОЙ АРМАТУРЫ 5.1. Конструкция анкерной арматуры должна соответствовать указанной на черт. 6. АРМАТУРА АНКЕРНАЯ (поз. 14 по черт. 1) _________ * Размеры для справок. 1 - труба(черт. 7); 2 - составная анкерная плита (черт. 3); 3 - литая анкерная плита (черт. 9), 4 - сварная анкерная плита (черт. 10); 5 - заглушка (черт. 13). Черт. 6 5.2. Длина L1 анкерной арматуры назначается по длине трубы, диаметр резьбы отверстия d - по диаметру резьбы шпильки. 5.3. Конструкция и размеры трубы (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 6. Трубы должны приниматься по ГОСТ 10704-76. 5.4. Конструкция и размеры составной анкерной плиты (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 8, и в табл. 7. ТРУБА (поз. 1 по черт. 6) Черт. 7 Таблица 6 Диаметр резьбы шпильки; 24; 30; 36; 42; 48; 56; 64; 72; 80; 90; 100; 110; 125. Диаметр и толщина стенки трубы D´s; 60´3,5; 89´4; 102´4; 114´4,5; 127´4,5; 140´4,5; 152´5; 168´5; 180´5; 203´6. ПЛИТА АНКЕРНАЯ СОСТАВНАЯ (поз. 2 по черт. 6) ___________ * Размеры для справок. 1 - гайка по ГОСТ 5915-70 Черт. 8 Таблица 7 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d*; D Пред. откл. по Н16; Н*; s*; B Пред. откл. по; Теоретическая масса плиты, кг. 24; 32; 37; 18; 140; 2,61. 30; 38; 44; 20; 160; 3,28. 36; 45; 49; 20; 180; 4,96. 42; 50; 59; 25; 200; 7,65. 46; 60; 63; 25; 240; 10,98. Примечание к черт. 6 и 8. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. Конструкция и размеры литой анкерной плиты (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 9 и в табл. 8. ПЛИТА АНКЕРНАЯ ЛИТАЯ (поз. 3 по черт. 6) Черт. 9 Таблица 8 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d; Шаг резьбы; d1; d2; d3; d4; d5; B; l; H; h; h1; h2; h3; R; Теоретическая масса плиты, кг. крупный; мелкий. 56; 5,5; -; 80; 100; 115; 80; 106; 300; 105; 150; 40; 30; 40; 20; 20; 26. 64; 6; 85; 105; 125; 90; 120; 350; 120; 170; 50; 40; 45; 38. 72; -; 6; 100; 125; 150; 100; 133; 400; 130; 200; 50; 50; 25; 57. 80; 145; 56. 90; 120; 150; 180; 120; 158; 450; 150; 230; 60; 30; 25; 89. 100; 130; 170; 190; 150; 174; 500; 160; 240; 60; 70; 40; 117. 110; 145; 185; 210; 165; 185; 550; 180; 270; 75; 35; 45; 158. 125; 150; 190; 230; 180; 210; 600; 190; 290; 80; 50; 195. 5.6. Конструкция и размеры сварной анкерной плиты (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 10 и в табл. 9. Сверление отверстия в анкерной плите производится после приварки втулки и ребер. ПЛИТА АНКЕРНАЯ СВАРНАЯ (поз. 4 по черт. 6) ___________ * Размеры для справок. 1 - ребро (черт. 11); 2 - втулка (черт. 12) Черт. 10 Таблица 9 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы d; Шаг резьбы; B Пред. откл. по; d1; d2; Н*; s*; Теоретическая масса плиты, кг. крупный; мелкий; Пред. откл. по H16. 56; 5,5; -; 280; 106; 76; 110; 20; 16,61. 64; 6; 300; 120; 84; 120; 19,71. 72; -; 6; 340; 133; 92; 135; 25; 31,24. 80; 400; 145; 100; 145; 43,01. 90; 420; 158; 110; 170; 30; 59,19. 100; 450; 174; 120; 180; 71,21. Примечание. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. 5.6.1. Конструкция и размеры ребра должны соответствовать указанным на черт. 11 и в табл. 10. РЕБРО (поз. 1 по черт. 10) ___________ * Размер для справок. ## Черт. 11 Таблица 10 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы отверстия в анкерной плите d; h Пред. откл. по; Толщина s*. 56; 80; 10. 64; 90. 72; 100. 80; 110; 16. 90; 130. 100; 140. 5.6.2. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным на черт. 12 и в табл. 11. ВТУЛКА (поз. 2 по черт. 10) __________ * Размер для справок. Черт. 12 Таблица 11 мм Номинальный, диаметр резьбы d; 56; 64; 72; 80; 90; 100. Диаметр заготовки D*; 100; 110; 130; 140; 160; 180. h Пред. откл. по +IТ17; 90; 100; 110; 120; 140; 150. 5.7. Конструкция и размеры заглушки (поз. 5) должны соответствовать, указанным на черт. 13 и в табл. 12 для трубы и в табл. 13 для анкерной плиты. ЗАГЛУШКА (поз. 5 по черт. 6) Черт. 13 Таблица 12 Размеры в мм Труба D´s; 60´3,5; 89´4; 102´4; 114´4,5; 127´4,5; 140´4,5; 152´5; 168´5; 180´5; 203´6. D1 Пред. откл. по h16; 56; 85; 98; 110; 122; 135; 147; 163; 175; 198. Теоретическая масса, кг; 0,06; 0,13; 0,18; 0,22; 0,28; 0,34; 0,40; 0,49; 0,57; 0,72. Таблица 13 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы под анкерную плиту d; 56; 64; 72; 80; 90; 100; 110; 125. D1 Пред. откл. по h16; 90; 95; 115; 13,0; 150; 160; 170. Теоретическая масса, кг; 0,15; 0,17; 0,24; 0,31; 0,42; 0,47; 0,53. Пример условного обозначения анкерной арматуры, исполнения 1, под шпильку d = 24 мм, длиной L1 = 400 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 1.М24´400 ГОСТ 24379.1-80 То же, исполнения 2, под шпильку d = 64 мм, длиной L1 = 2000 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 2.М64´2000 ГОСТ 24379.1-80 То же, исполнения 3, под шпильку d = 100 мм с мелким шагом резьбы 6 мм, длиной L1 = 3150 мм: АРМАТУРА АНКЕРНАЯ 3.М100´6´3150 ГОСТ 24379.1-80 5.8. Предельные отклонения размеров по СТ СЭВ 144-75 и СТ СЭВ 177-75. 5.9. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 5.10. Предельные отклонения размеров литой плиты по 3-му классу точности ГОСТ 2009-55. 5.11. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80. 5.12. Неуказанные литейные радиусы R 5 мм. 5.13. Теоретическая масса анкерной арматуры и труб приведена в справочном приложении 3. # 6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАЗЖИМНОЙ ЦАНГИ 6.1. Конструкция и размеры разжимной цанги должны соответствовать указанным на черт. 14 и в табл. 14. ЦАНГА РАЗЖИМНАЯ (поз. 15 по черт. 1] Черт. 14 Таблица 14 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; D Пред. откл. по h16; d1 Пред. откл. по h16; d2; d3; H; h; h1; h2; h3; h4; h5 Пред. откл. по; R, не более; Теоретическая масса цанги, кг. Пред. откл. по h16; Пред. откл. по. 12; 17; 12,5; 15; 16,5; 36; 30; 24; 16; 11; 7; 0,5; 0,8; 0,03. 16; 24; 17,0; 20; 23,2; 45; 36; 30; 21; 14; 10; 0,8; 1,0; 0,08. 20; 30; 21,0; 25; 29,0; 60; 48; 40; 26; 18; 12; 1,0; 1,2; 0,17. 24; 34; 25,0; 30; 32,5; 75; 60; 54; 31; 22; 15; 1,5; 1,5; 0,25. 30; 42; 32,0; 37; 32,5; 90; 72; 60; 34; 27; 18; 1,5; 1,5; 0,41. 36; 50; 38,0; 42; 48,0; 105; 84; 70; 47; 33; 22; 2,0; 1,5; 0,68. 42; 58; 44,0; 52; 55,5; 120; 96; 80; 55; 39; 25; 2,5; 2,0; 1,06. 48; 68; 50,0; 60; 65,0; 150; 120; 100; 63; 43; 29; 3,0; 2,0; 1,96. 6.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. Пример условного обозначения разжимной цанги для шпильки d = 24 мм: ЦАНГА М24 ГОСТ 24379.1-80 # 7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ 7.1. Конструкция и размеры конической втулки должны соответствовать указанным на черт. 15 в табл. 15. ВТУЛКА КОНИЧЕСКАЯ (поз. 16 по черт. 1) Черт. 15 Таблица 15 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; D Пред. откл. по h16; H*; h; Теоретическая масса втулки, кг. Пред. откл. по. 12; 22; 24; 20; 0,03. 16; 29; 32; 28; 0,06. 20; 35; 40; 34; 0,11. 24; 42; 48; 41; 0,20. 30; 52; 60; 51; 0,36. 36; 62; 72; 61; 0,67. 49; 72; 84; 71; 0,94. 48; 82; 96; 82; 1,41. Пример условного обозначения конической втулки под шпильку d = 24 мм: ВТУЛКА М24 ГОСТ 24379.1-80 7.2. Предельные отклонения размеров - по СТ СЭВ 144-75. 7.3. Резьба - по СТ СЭВ 182-75, поле допуска 7Н - по ГОСТ 16093-70. 7.4. Размеры фасок резьбы - по ГОСТ 10549-80. # 8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ 8.1. Шайбы при нормальных отверстиях в приливах оборудования следует применять по СТ СЭВ 281-76, при увеличенных отверстиях, в приливах оборудования - по настоящему стандарту. 8.2. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 16. ШАЙБА (поз. 17 по черт. 1) Черт. 16 Таблица 16 Размеры в мм Номинальный диаметр резьбы шпильки d; d Пред. откл. по H16; D Пред. откл. по h16; s; Предельное радиальное биение; Теоретическая масса шайбы, кг. 12; 13; 36; 3; 0,5; 0,021. 16; 17; 42; 4; 0,6; 0,050. 20; 21; 45; 8; 0,076. 24; 25; 55; 0,120. 30; 32; 80; 10; 0,7; 0,330. 36; 38; 90; 0,410. 42; 44; 95; 14; 0,610. 48; 50; 105; 0,740. 56; 60; 115; 16; 0,8; 0,950. 64; 68; 130; 1,210. 72; 76; 140; 18; 1,530. 80; 85; 160; 20; 0,9; 2,270. 90; 95; 180; 2,880. 100; 105; 190; 22; 3,400. 110; 115; 200; 3,630. 125; 130; 240; 25; 1,0; 6,300. 140; 145; 270; 7,990. Пример условного обозначения шайбы, для шпильки диаметром резьбы d = 12 мм: ШАЙБА М12 ГОСТ 24379.1-80 # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Таблица 1 Теоретическая масса болтов типов 1, 2, 5 и 6 Длина* болта L, мм; Теоретическая масса болта типа 1, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48. 300; 0,35; 0,66; -; -; -; -; -; -. 400; 0,44; 0,82; 1,32; -; -; -; -; -. 500; 0,52; 0,97; 1,57; 2,35; -; -; -; -. 600; 0,61; 1,13; 1,81; 2,71; 4,55; -; -; -. 710; 0,71; 1,31; 2,09; 3,10; 5,16; 7,59; -; -. 800; 0,79; 1,45; 2,31; 3,42; 5,66; 8,31; 11,81; -. 900; 0,88; 1,60; 2,55; 3,77; 6,22; 9,10; 12,89; 17,41. 1000; 0,97; 1,77; 2,80; 4,13; 6,77; 9,91; 13,98; 18,83. 1120; -; 1,95; 3,10; 4,56; 7,43; 10,85; 15,29; 20,53. 1250; -; 2,15; 3,43; 5,03; 8,15; 11,88; 16,71; 22,38. 1320; -; -; 3,60; 5,28; 8,53; 12,43; 17,47; 23,37. 1400; -; -; 3,79; 5,55; 8,99; 13,10; 18,33; 24,51. 1500; -; -; -; 5,90; 9,54; 13,90; 19,42; 2,5,93. 1600; -; -; -; 6,26; 10,10; 14,70; 20,50; 27,35. 1700; -; -; -; 6,61; 10,65; 15,50; 21,59; 28,77. 1800; -; -; -; -; 11,21; 16,29; 22,68; 30,19. 1900; -; -; -; -; 11,76; 17,09; 23,76; 31,61. 2000; -; -; -; -; 12,32; 17,89; 24,85; 33,03. 2120; -; -; -; -; -; 18,85; 26,16; 34,73. 2240; -; -; -; -; -; 19,81; 27,47; 36,44. 2300; -; -; -; -; -; 20,29; 28,11; 37,29. 2360; -; -; -; -; -; -; 28,76; 38,07. 2500; -; -; -; -; -; -; 30,29; 40,13. 2650; -; -; -; -; -; -; -; 42,26. 2800; -; -; -; -; -; -; -; 44,39. Таблица 2 Длина* болта L, мм; Теоретическая масса болта типа 1, кг, исполнении. 1; 2; 3. Номинальный диаметр резьбы , мм. 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48; 56; 64; 72; 80; 90; 100; 110; 125; 140. 200; 0,92; 1,56; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 250; 0,99; 1,69; 2,74; 4,70; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 300; 1,07; 1,81; 2,91; 4,98; 7,60; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 350; 1,15; 1,93; 3,09; 5,25; 7,99; 12,21; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 400; 1,23; 2,06; 3,27; 5,53; 8,39; 12,75; 17,56; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 450; 1,31; 2,18; 3,35; 5,81; 8,79; 13,29; 18,27; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 500; 1,39; 2,30; 3,62; 6,08; 9,19; 13,84; 18,98; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 600; 1,55; 2,55; 3,98; 6,64; 9,99; 14,92; 20,39; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 710; 1,72; 2,82; 4,37; 7,25; 10,87; 16,12; 21,95; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 800; 1,86; 3,04; 4,69; 7,75; 11,59; 17,10; 23,23; 33,99; -; -; -; -; -; -; -; -. 900; 2,02; 3,29; 5,04; 8,30; 12,39; 18,18; 24,66; 35,26; -; -; -; -; -; -; -; -. 1000; 2,18; 3,53; 5,40; 8,86; 13,18; 19,27; 26,07; 38,43; 53,60; 71,35; -; -; -; -; -; -. 1120; 2,37; 3,84; 5,83; 9,53; 14,14; 20,57; 27,79; 40,14; 56,52; 74,66; -; -; -; -; -; -. 1250; 2,57; 4,15; 6,29; 10,25; 15,19; 21,99; 29,63; 43,98; 59,20; 79,16; 98,8; -; -; -; -; -. 1320; -; 4,32; 6,54; 10,64; 15,75; 22,75; 30,63; 44,58; 62,56; 80,92; 101,9; -; -; -; -; -. 1400; -; 4,52; 6,82; 11,07; 16,38; 23,62; 31,75; 47,30; 65,63; 85,22; 107,7; 141,9; -; -; -; -. 1500; -; 4,77; 7,10; 11,63; 17,18; 24,71; 33,17; 48,57; 67,58; 87,16; 109,4; 144,6; -; -; -; -. 1600; -; -; 7,53; 12,18; 17,98; 25,79; 34,59; 51,74; 71,71; 92,1; 116,7; 153,0; 219,1; 252,6; -; -. 1700; -; -; 7,88; 12,74; 18,77; 26,88; 36,17; 53,96; 75,48; 95,6; 121,1; 158,6; 225,8; 261,5; -; -. 1800; -; -; -; 13,29; 19,57; 27,97; 37,42; 56,18; 77,75; 99,0; 125,6; 164,1; 232,6; 270,3; 329,3; 408,3. 1900; -; -; -; 13,85; 20,57; 29,05; 38,84; 58,40; 81,52; 102,5; 130,0; 169,6; 239,4; 280,3; 339,8; 421,3. 2000; -; -; -; -; 21,17; 30,14; 40,26; 60,61; 83,79; 106,0; 134,5; 175,3; 246,2; 288,1; 350,1; 434,2. 2120; -; -; -; -; 22,13; 31,44; 41,98; 63,11; 87,25; 109,6; 139,3; 181,3; 254,3; 298,7; 362,6; 449,7. 2240; -; -; -; -; 23,09; 32,75; 43,68; 65,69; 91,7; 114,3; 145,2; 188,6; 262,5; 310,3; 375,3; 465,3. 2500; -; -; -; -; -; 35,57; 47,37; 71,71; 98,9; 123,3; 156,7; 203,1; 280,2; 332,5; 402,2; 499,0. 2800; -; -; -; -; -; -; 51,63; 78,36; 108,0; 133,7; 170,1; 219,8; 300,6; 359,1; 433,4; 537,8. 3150; -; -; -; -; -; -; -; 86,02; 118,5; 145,9; 185,7; 242,0; 324,4; 391,1; 470,1; 583,2. 3350; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 159,2; 203,5; 261,4; 351,6; 426,6; 511,9; 636,0. 4000; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 286,5; 382,1; 465,6; 558,4; 693,3. 4500; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 416,1; 509,9; 610,5; 758,1. 5000; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 662,5; 822,9. Таблица 3 Длина* болта L, мм; Теоретическая масса болта типа 5, кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48. 150; 0,18; 0,36; 0,57; -; -; -; -; -. 200; 0,23; 0,44; 0,69; 1,04; -; -; -; -. 250; 0,27; 0,51; 0,82; 1,22; 2,17; -; -; -. 300; 0,32; 0,59; 0,94; 1,39; 2,44; 3,56; -; -. 350; 0,36; 0,67; 1,06; 1,57; 2,72; 3,96; 5,66; -. 400; 0,40; 0,75; 1,19; 1,75; 3,00; 4,35; 6,21; 8,33. 450; 0,45; 0,83; 1,31; 1,93; 3,28; 4,75; 6,75; 9,04. 500; -; 0,91; 1,43; 2,10; 3,55; 5,15; 7,30; 9,75. 600; -; 1,07; 1,68; 2,46; 4,11; 5,95; 8,38; 11,17. 710; -; -; 1,95; 2,85; 4,72; 6,83; 9,54; 12,73. 800; -; -; 2,17; 3,17; 5,22; 7,55; 10,56; 13,98. 900; -; -; -; 3,52; 5,77; 8,35; 11,64; 15,43. 1000; -; -; -; -; 6,33; 9,15; 12,73; 16,85. 1120; -; -; -; -; 6,99; 10,11; 14,04; 18,55. 1250; -; -; -; -; -; 11,14; 15,45; 20,40. 1320; -; -; -; -; -; -; 16,21; 21,39. 1400; -; -; -; -; -; -; -; 22,53. Таблица 4 Длина* болта L, мм; Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений. 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3. Номинальный диаметр резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24. 150; 0,23; 0,21; 0,20; 0,47; 0,42; 0,39; -; -; -; -; -; -. 200; 0,27; 0,26; 0,24; 0,55; 0,50; 0,47; 0,92; 0,80; 0,75; -; -; -. 250; 0,32; 0,30; 0,29; 0,63; 0,57; 0,55; 1,04; 0,93; 0,87; 1,57; 1,42; 1,32. 300; 0,36; 0,35; 0,33; 0,71; 0,65; 0,63; 1,17; 1,05; 1,00; 1,75; 1,59; 1,50. 350; 0,40; 0,39; 0,37; 0,78; 0,73; 0,70; 1,29; 1,17; 1,12; 1,93; 1,77; 1,68. 400; 0,45; 0,43; 0,42; 0,86; 0,81; 0,73; 1,41; 1,30; 1,24; 2,11; 1,97; 1,86. 450; 0,49; 0,48; 0,46; 0,94; 0,89; 0,86; 1,54; 1,42; 1,37; 2,28; 2,13; 2,03. 500; 0,54; 0,52; 0,51; 1,02; 0,97; 0,94; 1,66; 1,54; 1,49; 2,46; 2,30; 2,21. 600; 0,63; 0,61; 0,60; 1,18; 1,13; 1,10; 1,91; 1,79; 1,74; 2,82; 2,63; 2,57. 710; -; -; -; 1,35; 1,30; 1,27; 2,18; 2,06; 2,01; 3,21; 3,05; 2,95. 800; -; -; -; -; -; -; 2,40; 2,28; 2,23; 3,53; 3,37; 3,28. 900; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 3,88; 3,72; 3,63. Продолжение табл. 4 Длина* болта L, мм; Теоретическая масса болта типа 6, кг, исполнений. 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3. Номинальный диаметр резьбы d, мм. 30; 36; 42; 48. 250; 2,77; 2,53; 2,36; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 300; 3,05; 2,81; 2,64; 4,58; 4,23; 3,90; -; -; -; -; -; -. 350; 3,33; 3,03; 2,92; 4,98; 4,62; 4,30; 7,27; 6,61; 6,21; -; -; -. 400; 3,60; 3,36; 3,19; 5,97; 5,02; 4,69; 7,82; 7,15; 6,76; 11,14; 9,74; 9,18. 450; 3,83; 3,64; 3,47; 5,77; 5,42; 5,09; 8,36; 7,69; 7,30; 11,35; 10,45; 9,89. 500; 4,16; 3,91; 3,75; 6,17; 5,82; 5,49; 8,90; 8,24; 7,84; 12,51; 11,16; 10,55. 600; 4,71; 4,47; 4,30; 6,96; 6,62; 6,28; 9,99; 9,32; 8,93; 13,98; 12,53; 12,02. 710; 5,33; 5,08; 4,92; 7,85; 7,50; 7,17; 11,19; 10,52; 10,13; 15,54; 14,14; 13,58. 800; 5,82; 5,58; 5,41; 8,56; 8,22; 7,88; 12,17; 11,50; 11,11; 16,82; 15,42; 14,86. 900; 6,38; 6,13; 5,97; 9,36; 9,02; 8,68; 13,25; 12,58; 12,19; 18,24; 16,85; 16,28. 1000; 6,93; 6,69; 6,52; 10,16; 9,81; 9,48; 14,34; 13,67; 13,28; 19,65; 18,26; 17,70. 1120; 7,59; 7,36; 7,18; 11,12; 10,77; 10,44; 15,64; 14,97; 14,58; 21,36; 19,98; 19,40. 1250; -; -; -; 12,16; 11,82; 11,48; 17,06; 16,39; 16,00; 23,21; 21,82; 21,25. 1320; -; -; -; -; -; -; 17,82; 17,15; 16,76; 24,20; 22,82; 22,24. 1400; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 25,34; 23,94; 23,38. _________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. # ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Таблица 1 Теоретическая масса шпилек (поз. 1-4; 7-10) Длина* шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки (поз. 1 и 2), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48. 300; 0,30; 0,54; -; -; -; -; -; -. 400; 0,39; 0,70; 1,12; -; -; -; -; -. 500; 0,47; 0,85; 1,37; 2,02; -; -; -; -. 600; 0,56; 1,01; 1,61; 2,38; 3,77; -; -; -. 710; 0,66; 1,19; 1,89; 2,77; 4,38; 6,43; -; -. 800; 0,74; 1,33; 2,11; 3,09; 4,88; 7,15; 9,95; -. 900; 0,83; 1,48; 2,35; 3,44; 5,44; 7,95; 11,03; 14,76. 1000; 0,92; 1,65; 2,60; 3,80; 5,99; 8,74; 12,12; 16,18. 1120; -; 1,8; 2,90; 4,23; 6,65; 9,69; 13,43; 17,63. 1250; -; 2,05; 3,23; 4,70; 7,37; 10,72; 14,35; 19,73. 1320; -; -; 3,40; 4,95; 7,75; 11,27; 15,61; 20,72. 1400; -; -; 3,59; 5,22; 8,21; 11,94; 16,47; 21,36. 1500; -; -; -; 5,57; 8,76; 12,74; 17,56; 23,28. 1600; -; -; -; 5,93; 9,32; 13,54; 18,64; 24,70. 1700; -; -; -; 6,28; 9,87; 14,34; 19,73; 26,12. 1800; -; -; -; -; 10,43; 15,13; 20,82; 27,54. 1900; -; -; -; -; 10,96; 15,93; 21,90; 28,96. 2000; -; -; -; -; 11,54; 16,73; 22,99; 30,38. 2120; -; -; -; -; -; 17,69; 24,30; 32,08. 2240; -; -; -; -; -; 18,64; 25,61; 33,79. 2300; -; -; -; -; -; 19,13; 26,25; 34,64. 2360; -; -; -; -; -; -; 26,90; 35,45. 2500; -; -; -; -; -; -; 28,43; 37,48. 2650; -; -; -; -; -; -; -; 38,61. 2800; -; -; -; -; -; -; -; 41,71. Таблица 2 Длина* шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки (поз. 3, 4, 7 и 9), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48; 56; 64; 72; 80; 90; 100; 110; 125; 140. 150; 0,13; 0,24; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 200; 0,18; 0,32; 0,49; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 250; 0,22; 0,39; 0,62; 0,89; 1,39; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 300; 0,27; 0,47; 0,74; 1,06; 1,67; 2,40; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 350; 0,31; 0,55; 0,86; 1,24; 1,94; 2,79; 3,81; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 400; 0,35; 0,63; 0,99; 1,42; 2,22; 3,19; 4,35; 5,68; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 450; 0,40; 0,71; 1,11; 1,60; 2,50; 3,59; 4,89; 6,39; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 500; 0,44; 0,79; 1,23; 1,77; 2,77; 3,99; 5,44; 7,10; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 600; 0,53; 0,95; 1,48; 2,13; 3,33; 4,79; 6,52; 8,52; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 710; -; 1,12; 1,75; 2,52; 3,94; 5,67; 7,72; 10,08; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 800; -; 1,26; 1,97; 2,84; 4,44; 6,39; 8,70; 11,36; 16,03; -; -; -; -; -; -; -; -. 900; -; 1,42; 2,22; 3,19; 4,99; 7,19; 9,78; 12,79; 18,25; -; -; -; -; -; -; -; -. 1000; -; 1,58; 2,46; 3,55; 5,55; 7,98; 10,87; 14,20; 20,47; 26,63; 33,33; -; -; -; -; -; -. 1120; -; 1,77; 2,76; 3,98; 6,22; 8,94; 12,17; 15,92; 23,13; 30,67; 37,49; -; -; -; -; -; -. 1250; -; 1,97; 3,08; 4,44; 6,94; 9,99; 13,59; 17,76; 26,02; 33,35; 41,99; 51,23; -; -; -; -; -. 1320; -; -; 3,25; 4,69; 7,33; 10,55; 14,35; 18,76; 27,57; 36,71; 43,75; 54,35; -; -; -; -; -. 1400; -; -; 3,45; 4,97; 7,76; 11,18; 15,22; 19,88; 29,34; 38,71; 46,52; 57,91; 71,5; -; -; -; -. 1500; -; -; 3,70; 5,32; 8,32; 11,98; 16,31; 21,30; 31,56; 41,73; 49,99; 62,36; 77,1; -; -; -; -. 1600; -; -; -; 5,68; 8,87; 12,78; 17,39; 22,72; 33,78; 44,74; 53,45; 66,81; 82,7; 100,7; 123,8; -; -. 1700; -; -; -; 6,03; 9,43; 13,57; 18,48; 24,13; 36,00; 47,76; 56,91; 71,26; 88,3; 107,5; 132,7; -; -. 1800; -; -; -; -; 9,98; 14,37; 19,57; 25,55; 38,22; 50,78; 60,38; 75,72; 93,8; 114,3; 141,6; 177,3; 221,8. 1900; -; -; -; -; 10,54; 15,17; 20,65; 26,97; 40,44; 53,80; 63,84; 80,17; 99,3; 121,1; 150,5; 187,8; 234,8. 2000; -; -; -; -; -; 15,97; 21,74; 28,39; 42,65; 56,82; 67,31; 84,62; 104,9; 127,9; 159,3; 198,2; 247,7. 2120; -; -; -; -; -; 16,93; 23,04; 30,10; 45,31; 60,44; 71,47; 89,96; 111,6; 136,0; 169,9; 210,7; 263,2. 2240; -; -; -; -; -; 17,89; 24,35; 31,80; 47,98; 64,07; 75,63; 95,30; 118,3; 144,2; 180,5; 223,3; 278,8. 2500; -; -; -; -; -; -; 27,17; 35,49; 53,75; 71,92; 84,64; 106,90; 132,8; 161,9; 203,7; 250,2; 312,5. 2800; -; -; -; -; -; -; -; 39,75; 60,40; 80,98; 95,04; 120,20; 149,5; 182,3; 230,3; 281,5; 351,4. 3150; -; -; -; -; -; -; -; -; 68,22; 91,70; 107,20; 135,80; 171,7; 206;1; 261,3; 318,1; 396,7. 3550; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 121,15; 153,60; 191,1; 233,3; 296,7; 359,9; 448,5. 4000; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 216,2; 263,8; 336,8; 406,4; 506,9. 4500; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 297,8; 381,2; 458,5; 571,6. 5000; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 510,6; 636,4. Таблица 3 Длина* шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки (поз. 8 и 10), кг, при номинальном диаметре резьбы d, мм. 12; 16; 20; 24; 30; 36; 42; 48. 150; 0,15; 0,27; -; -; -; -; -; -. 200; 0,19; 0,35; 0,55; -; -; -; -; -. 250; 0,24; 0,43; 0,67; 0,99; 1,58; -; -; -. 300; 0,28; 0,51; 0,80; 1,17; 1,86; 2,74; -; -. 350; 0,32; 0,58; 0,92; 1,35; 2,14; 3,14; 4,35; -. 400; 0,37; 0,66; 1,04; 1,53; 2,41; 3,53; 4,90; 6,53. 450; 0,41; 0,74; 1,17; 1,70; 2,69; 3,93; 5,44; 7,24. 500; 0,46; 0,82; 1,29; 1,88; 2,97; 4,33; 5,98; 7,90. 600; 0,55; 0,98; 1,54; 2,24; 3,53; 5,12; 7,07; 9,37. 710; -; 1,15; 1,81; 2,63; 4,14; 6,01; 8,26; 10,93. 800; -; -; 2,03; 2,95; 4,63; 6,72; 9,25; 12,21. 900; -; -; -; 3,30; 5,19; 7,52; 10,33; 13,63. 1000; -; -; -; -; 5,74; 8,32; 11,42; 15,05. 1120; -; -; -; -; 6,40; 9,28; 12,72; 16,75. 1250; -; -; -; -; -; 10,32; 14,14; 18,60. 1320; -; -; -; -; -; -; 14,90; 19,59. 1400; -; -; -; -; -; -; -; 20,73. ___________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. # ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное Теоретическая масса анкерной арматуры Таблица 1 Длина* анкерной арматуры L1, мм; Теоретическая масса анкерной арматуры, кг, исполнений. 1; 2; 3; 2; 3; 2; 3; 2; 3; 2; 3; 2; 3; 2. Номинальный диаметр резьбы d, мм. 24; 30; 36; 42; 48; 56; 64; 72; 80; 90; 100; 110; 125. 400; 4,76; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 500; 5,24; 6,02; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 600; 5,73; 6,51; 10,57; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 710; 6,27; 7,05; 11,48; 14,41; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 800; 6,70; 7,48; 12,25; 15,18; 19,94; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 900; 7,19; 7,97; 13,09; 16,02; 20,90; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1000; 7,68; 8,46; 13,92; 16,85; 21,87; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1120; 8,17; 9,05; 14,93; 17,85; 23,03; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1250; 8,90; 9,68; 16,02; 18,94; 24,29; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1320; 9,25; 10,03; 16,63; 19,53; 24,95; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1400; -; 10,42; 17,30; 20,20; 25,73; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1500; -; -; 18,14; 21,04; 26,70; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1600; -; -; -; 21,88; 27,66; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1700; -; -; -; -; 28,63; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1800; -; -; -; -; -; 43,85; 34,14; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 2000; -; -; -; -; -; 45,78; 36,07; 62,82; 44,13; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 2240; -; -; -; -; -; 48,10; 38,39; 65,72; 47,05; 87,01; 61,8; -; -; -; -; -; -; -; -. 2500; -; -; -; -; -; 50,62; 40,91; 68,90; 50,21; 90,66; 65,33; 94,37; 80,73; -; -; -; -; -; -. 2800; -; -; -; -; -; -; -; 72,54; 53,85; 94,32; 69,41; 99,88; 85,24; 140,7; 110,0; -; -; -; -. 3150; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 98,90; 74,17; 104,15; 90,51; 147,0; 116,4; 181,5; 134,6; -; -. 3550; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 110,16; 96,52; 154,3; 123,6; 189,5; 142,6; 236,0. 4000; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 162,4; 131,8; 198,6; 151,7; 245,7; 313,20. 4500; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 208,6; 161,7; 256,4; 337,7. Таблица 2 Длина* трубы L1, мм; Теоретическая масса трубы, кг при номинальном наружном диаметре D и толщине стенки s (D´s), мм. 60´3,5; 89´4; 102´4; 114´4,5; 127´4,5; 140´4,5; 152´5; 168´5; 180´5; 203´6. 400; 1,95; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 500; 2,44; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 600; 2,93; 5,03; -; -; -; -; -; -; -; -. 710; 3,47; 5,95; -; -; -; -; -; -; -; -. 800; 3,90; 6,71; 7,74; -; -; -; -; -; -; -. 900; 4,39; 7,55; 8,70; -; -; -; -; -; -; -. 1000; 4,88; 8,38; 9,67; -; -; -; -; -; -; -. 1120; 5,47; 9,38; 10,83; -; -; -; -; -; -; -. 1250; 6,10; 10,47; 12,09; -; -; -; -; -; -; -. 1320; 6,44; 11,07; 12,76; -; -; -; -; -; -; -. 1400; 6,83; 11,73; 13,54; -; -; -; -; -; -; -. 1500; -; 12,58; 14,50; -; -; -; -; -; -; -. 1600; -; 13,41; 15,48; -; -; -; -; -; -; -. 1700; -; -; 16,43; -; -; -; -; -; -; -. 1800; -; -; 17,41; -; -; -; -; -; -; -. 2000; -; -; 19,34; 24,30; -; -; -; -; -; -. 2240; -; -; 21,66; 27,22; 30,44; -; -; -; -; -. 2500; -; -; 24,18; 30,38; 33,97; 37,60; -; -; -; -. 2800; -; -; -; 30,02; 38,05; 42,11; 50,76; -; -; -. 3150; -; -; -; -; 42,81; 47,38; 57,11; 63,32; -; -. 3550; -; -; -; -; -; 53,39; 64,36; 71,35; 76,64; -. 4000; -; -; -; -; -; -; 72,52; 80,40; 86,36; 116,56. 4500; -; -; -; -; -; -; -; 90,45; 97,15; 131,13. ________ * Длина принята в соответствии с ГОСТ 6636-69. # ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТ 1. Болты изогнутые исполнения 1 устанавливаются до бетонирования фундаментов (пример 1). 2. Болты изогнутые исполнения 2 устанавливаются в колодцах готовых фундаментов с последующим заполнением колодцев бетоном (пример 2). 3. Болты с анкерной плитой исполнений 1-3 устанавливаются до бетонирования фундаментов (примеры 3, 4 и 5). 4. При установке составных болтов исполнений 1 и 2 нижняя шпилька совместно с муфтой и анкерной плитой устанавливается до бетонирования фундамента. Верхняя шпилька ввертывается в муфту и прихватывается сваркой после установки оборудования (пример 6), которое монтируется методом поворота или надвижки. 5. При установке съемных болтов исполнений 1-3 анкерная арматура устанавливается до бетонирования фундаментов, а шпильки - после устройства фундамента (примеры 7-9). 6. Болты прямые и с коническим концом исполнения 1-3 устанавливаются в просверленные скважины готовых фундаментов. Болты прямые закрепляются с помощью эпоксидного или силоксанового клеев (пример 10) или виброзачеканкой цементно-песчаной смесью (пример 11). Болты с коническим концом закрепляются с помощью разжимной цанги (пример 12) или цементным раствором при вибропогружении в него шпильки болта (пример 13). 7. Глубина заделки болтов в бетон (размер Н), состав и марка бетона фундаментов, цементно-песчаной смеси, цементного раствора и клея назначаются в соответствии с действующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Пример 5 Пример 6 Пример 7 Примечание. С 01.07 1981 г. действует ГОСТ 5264-80. Пример 8 Пример 9 Пример 10 Пример 11 Пример 12 Пример 13 1 - фундамент; 2 - подливка; 3 - оборудование или строительная конструкция; 4 - колодец; 5 - бетон на мелком заполнителе; 6 - скважина; 7 - клеевой состав; 8 - цементно-песчаная смесь; 9 - цементный раствор СОДЕРЖАНИЕ 1. КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШПИЛЕК 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНЫХ ПЛИТ 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ МУФТЫ 5. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ АНКЕРНОЙ АРМАТУРЫ Черт. 11 6. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ РАЗЖИМНОЙ ЦАНГИ 7. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОНИЧЕСКОЙ ВТУЛКИ 8. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ШАЙБЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Рекомендуемое.